生物聚合物：结构、性质与性能极限

CM5174 课程报告中文对照稿 · 供作者本人阅读核对用，不用于提交（题目要求英文提交）

译者说明：本文是英文正文 report.md 的中文对照稿，逐节对应，供两位作者核对内容、术语和论证逻辑。行文按英文正文的改写重做：句子改短，§3 先讲性质和用途、再讲结构原因。图为 6 张多面板合集图，图内文字是英文；参考文献著录格式保留英文。 注意：2026-08-30 已按英文稿做过一轮同步（表 2 行数、表 4/表 5 编号、§8 数据、SIC 缩写等）；如两稿仍有出入，一律以英文稿 `report.md` 为准。

# 摘要

生物聚合物由可再生资源制成，或从可再生资源衍生而来。主要的几个家族是多糖、蛋白质、生物聚酯、木质素和天然橡胶。它们是石油基塑料的候选替代品。它们的性质，以及这些性质的上限，都直接由聚合物主链的化学结构决定。本文按主链上重复的连接方式给这些家族分类，而不按生物来源分类。对每种材料，先给出关键性质和用途，再说明结构原因。全文有三条贯穿的规律。第一，性能上限由热行为和对水的敏感性决定，不由强度决定。第二，结晶度控制着一个三方权衡：让材料变硬的结晶度，同时也挡住水、并减慢会降解材料的水解或酶解，所以改善一项性质往往会让另外两项变差。第三，一个分子量数据只有连同测定方法一起给出时才有用。天然橡胶与合成 SBR 的简短对比说明，同一个"主链化学与配方之间的权衡"也出现在单一应用内部。每一张图都由代码从引用数据和化学结构生成，结构式还由脚本核对过立体化学。

关键词： 生物聚合物；纤维素；聚乳酸；聚羟基脂肪酸酯；分子量分布；生物降解；结构与性质的关系

# 1. 引言与定义

生物聚合物是生物体合成的大分子。多糖、蛋白质、核酸、顺-1,4-聚异戊二烯和木质素，合起来构成了地球上大部分的有机聚合物 [1]。本文也讨论由取自生物质的单体经化学聚合而成的聚合物。主要例子是聚乳酸（PLA）。它的性质放在真正的生物聚合物旁边最容易理解，所以在本文中和它们放在一起讲。

这类链和合成聚合物有三个结构上的差别。第一，生物合成按模板进行，因此链长和序列被精确固定；蛋白质和核酸完全均一（Đ = 1.0）。第二，细胞里的单体供应是单一对映体，所以链天然就是立构规整的。第三，几乎每个重复单元上都带有羟基、酰胺基或羰基，这让链之间的相互吸引远强于聚乙烯或聚丙烯的链。下文讨论的每一条性质和每一条局限都来自这三个特征。它们带来高刚性和高结晶度，但也带来脆性、对水的敏感性，以及贴近甚至低于熔点的分解温度（§5.4）。

本文的顺序是：分类（§2）、逐个家族的综述（§3）、分子量（§4）、所有家族共有的性质规律（§5）、与合成聚合物的比较（§6）和应用（§7）。

# 2. 生物聚合物的类型

生物聚合物通常先按来源分类：从生物质中提取、由微生物合成，或由生物基单体聚合而成。但来源不能很好地预测行为。同一来源的两种材料，加工和降解方式可能完全不同；不同来源的两种材料，行为却可能一样。主链上重复的连接方式是更好的判据，因为它决定了材料能否在熔融中存活，以及它如何降解。因此本文按主链化学来组织（表 1）。来源只作为每种材料的一个小标签保留，因为它仍能解释同一类别内分子量和纯度为什么会有差异（§4）。

表 1. 生物聚合物按主链化学的分类，这是本文组织的主轴。来源（提取／微生物／生物基单体）是次要属性，不是第一层划分。

| 主链类别 | 重复连接方式 | 代表材料 | 典型行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多糖 | 糖苷键（缩醛） | 纤维素、淀粉、壳聚糖、海藻酸盐 | 链间氢键密集；先分解后熔融；酶促降解 |
| 聚酯 | 酯键 | PHA、PLA | 可熔融加工但热稳定性差；自催化水解 |
| 蛋白质 | 酰胺键 | 丝素蛋白、胶原蛋白/明胶 | 序列确定、单分散；构象决定性质 |
| 聚酚 | β-O-4 醚键、C-C 键 | 木质素 | 不规则、交联、无定形；化学惰性强 |
| 聚异戊二烯 | C-C 键 | 天然橡胶 | 弹性体；应变诱导结晶 |

# 3. 主要生物聚合物家族的结构与性质关系

下面对每种材料，先给关键性质和用途，再给结构原因。全节要检验的一点是：能预测熔融行为、水或酶的攻击、以及力学性能的是主链化学，而不是生物来源。数值都在表 2 里。图 1 汇总了所有重复单元，图 2 汇总了所有高阶结构。

## 3.1 多糖

纤维素是本文中最硬的材料。它的晶体沿链轴的模量约为 130 到 150 GPa，再生纤维能达到 10 到 30 GPa [35]。它不熔融，在约 300 °C 分解。因为没有熔融这一步，纤维素总是从溶液中成型。它用作 Lyocell 和粘胶纺织纤维 [36]、透明薄膜，以及用作增强填料的纤维素纳米晶体或纳米纤丝 [2]。结构原因是：线性的 β-(1→4) 链（图 1a）形成伸展的扁平带状结构。氢键把这些带状链锁进堆叠的 Iα 和 Iβ 片层（图 2a）。把片层结合在一起的总能量大于主链键的强度 [33,34]，所以溶解纤维素的唯一办法是用能破坏氢键网络的溶剂，比如 Lyocell 工艺里的 NMMO [37]，或 DMAc 里的 LiCl。

淀粉增塑成热塑性淀粉后，柔软而便宜（模量 0.02 到 1 GPa）。它对湿度敏感，储存时会缓慢再结晶（回生）[38]。所以它多半用在与 PLA 或 PBAT 的共混物里，做可堆肥袋、发泡托盘和地膜。这种行为来自链的排列方式，不来自它们的化学组成。线性的直链淀粉和支链的支链淀粉混在一起，只给出弱的、随湿度可逆的结晶度，而直链淀粉盘成一个水能进入并增塑的螺旋（图 2b）。

壳聚糖用得多的不是它的力学性质（膜的模量 1 到 4 GPa），而是它在稀酸中是一种聚阳离子。这让它有抗菌性、能结合金属离子、并能黏附黏膜，所以用于伤口敷料、抗菌涂层和水处理 [39]。脱乙酰度决定它的溶解性和电荷。在碱中提高脱乙酰度的同时也会切断主链，所以高脱乙酰度的牌号分子量低 [3]。

海藻酸盐在室温下，当 Ca²⁺ 离子以"蛋盒"式结点桥接它的古洛糖醛酸嵌段时，会形成一种柔软的凝胶 [4]（图 2c）。这种凝胶是离子性的，所以螯合剂能把它逆转。这是海藻酸盐水凝胶用于伤口敷料、细胞包封和生物打印的基础，也是它用作食品增稠剂的基础。古洛糖醛酸嵌段的比例控制刚性与脆性之间的平衡（§7）。透明质酸、卡拉胶、黄原胶和果胶遵循同样的连接化学逻辑。

图 1．重复单元，作者用 RDKit 从核对过立体化学的 SMILES 绘制，按主链类别配色。多糖 (a) 到 (e)：纤维素、直链淀粉、壳聚糖、海藻酸 M、海藻酸 G；(a) 和 (b) 只在 C1 上不同， (d) 和 (e) 只在 C5 上不同。聚酯 (f) 到 (g)：PHB、PLLA，标出 (R) 和 (S)。蛋白 (h) 到 (i)：丝素 (Gly-Ala)ₙ、胶原 Gly-Pro-Hyp。木质醇前体 (j) 到 (l)：对香豆醇、松柏醇、芥子醇（0、1、2 个甲氧基）。橡胶 (m)：顺-1,4-聚异戊二烯

## 3.2 聚酯：PHA 与 PLA

PHA是一种坚硬（1.5 到 4 GPa）而脆（断裂伸长率 1.5 到 8%）的热塑性塑料，可完全生物降解。 PHB 是典型代表（图 1f）。它用于硬质包装、涂层和可堆肥物品。它的加工窗口是本文中最窄的，约 20 °C。原因是 PHB 在刚超过熔点时就通过一个六元环顺-消除反应分解 [5]。PHBV 和 PHBHHx 共聚物把窗口拓宽到约 55 °C，但它们更软。PLA是当今使用最广的生物基塑料。它是 3D 打印的耗材，也用于食品餐具、纤维和可吸收缝合线（做成 PLGA）。它的模量为 2.5 到 4 GPa，但它约 60 °C 的低玻璃化转变温度设定了一个低的耐热上限（§6.2）。要得到有用的分子量，需要在 Sn(Oct)₂ 催化下让丙交酯开环聚合 [40,41]。PLLA 和 PDLA 的立体复合物熔点高约 50 °C，因为两个对映体堆积得更紧密 [6,7]。PHA 和 PLA 都以仍能熔融的螺旋方式堆积（图 2d）。PBS 和 PEF 遵循同样的酯键逻辑（§7）。

## 3.3 蛋白质类聚合物

丝素蛋白（图 1h）同时既强又韧，这对任何聚合物都很少见。所以它用作高级缝合线和组织支架材料，也用作韧性纤维的研究模型。这份韧性来自 2 到 4 nm 大小的 β-折叠纳米晶体，它们分散在柔顺的无定形基体中（图 2e）[8]。胶原蛋白和它的变性形式明胶用作水凝胶、组织支架和包封材料。胶原蛋白有一个 Gly-X-Y 三螺旋（图 2f），由羟脯氨酸的立体电子效应稳定 [45]。加热时，这个螺旋展开成明胶，而且不会重新折叠。玉米醇溶蛋白、酪蛋白和大豆蛋白能成膜，但不是结构材料（§7）。每条蛋白质链都按核糖体模板合成，所以所有链长度一样（Đ = 1.0）。没有任何非模板合成的生物聚合物能做到这一点（§4）。

图 2．高阶结构，作者自绘：(a) 纤维素带状链，再到氢键片层，再到 Iα/Iβ 晶体；(b) 直链淀粉左手螺旋；(c) 海藻酸 Ca²⁺"蛋盒"式 G 嵌段结点；(d) PHA 和 PLA 的螺旋堆积（PHB 2₁、 PLLA 10₃）；(e) 丝素反平行 β-折叠纳米晶体（2 到 4 nm）分散在无定形基体中；(f) 胶原 Gly-X-Y 三螺旋，每第三位是甘氨酸。每种结构在 §3.1 到 §3.5 讨论

## 3.4 木质素

木质素是陆地上第二丰富的生物聚合物，也是制浆的低成本副产物。它用作填料、碳纤维前体，以及抗氧化剂或抗紫外添加剂；用木质素替代木制品中部分酚醛树脂也是一个活跃的研究方向。木质素没有单一的结构与性质关系。三种单木质醇（图 1j-l）的自由基偶联搭出一个不规则的交联网络，没有重复的链。β-O-4 醚键约占连接方式的 45 到 60% [9]。它的组成随植物种类而变，也随提取方法而变，提取方法可以是硫酸盐法、有机溶剂法或木质素磺酸盐法 [54]。

## 3.5 天然橡胶

天然橡胶静置时几乎没有模量（0.001 到 0.005 GPa）。受力时它有出色的抗撕裂和抗疲劳性能。所以尽管有合成竞争品，它仍用于轮胎、发动机悬置、手套和粘合剂。它的刚性是按需产生的。放松的顺-1,4-聚异戊二烯是无定形的，但被拉伸时会结晶，晶体又反过来增强网络。这种应变诱导结晶（SIC）已被 X 射线衍射充分记录，在合成顺-聚异戊二烯中基本不存在 [10]。它不是一个固定不变的常数。分子量及其分布在不同的橡胶树无性系之间、以及随树龄都不一样 [19]，而非橡胶的蛋白质和凝胶含量在网络中起的是主动的、依无性系而定的作用，不是杂质 [18]。天然橡胶在 §6.3 中直接与一个合成类似物对比。

表 2. §3 讨论的生物聚合物热学与力学性质（数量级范围；Tg/Tm 与拉伸数据已与 de Beukelaer 等人 [11] 逐行核对，PBS 对 Aliotta 等人 [12]，PLA 对 [42,43]，分解起始温度对 [5,44]；Td 为 N₂ 下 TGA 失重起始温度；"–" 表示无熔融转变；逐行来源见 figures/data/*.csv）。

| 材料 | Tg (°C) | Tm (°C) | Td 起始 (°C) | 模量 (GPa) | 断裂伸长率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤维素（再生纤维） | – | – | ~300 | 10–30 | 8–15 |
| 热塑性淀粉 | ~−20 | – | ~300 | 0.02–1.0 | 20–100 |
| 壳聚糖（膜） | – | – | ~280 | 1.0–4.0 | 3–30 |
| 丝素蛋白（纤维） | ~175 | – | ~300 | 5–17 | 15–30 |
| PHB（HV/HHx 共聚物熔点更低） | ~5 | ~180 | ~200 | 1.5–4.0 | 1.5–8 |
| PLLA | ~60 | ~175 | ~300 | 2.5–4.0 | 3–10 |
| PBS | ~−30 | ~116 | ~350 | 0.3–0.7 | 200–500 |
| 天然橡胶（硫化） | ~−70 | – | – | 0.001–0.005 | 500–800 |
| PET（石油基对照） | ~78 | ~255 | ~400 | 2.0–4.0 | 50–300 |

数值为指示性范围，随试样形态、含水量与热历史变化；逐行来源与测试条件见 `figures/data/.csv`。*

# 4. 分子量及其测定

很多综述只说生物聚合物"分子量高"。更重要的是整个分布，而不只是平均值。常用的量有数均分子量 Mn、重均分子量 Mw、分散度 Đ = Mw/Mn [46]，以及聚合度。其中 Đ 最有用，因为决定材料怎么加工、以及同一批料里力学性能分散多大的是 Đ，不是 Mn。

Đ 的大小直接反映这个聚合物是怎么合成的（图 3）。蛋白质和核酸按模板合成，每条链长度一样， Đ 正好等于 1.0。其他所有路线都会把分布拓宽。提取（纤维素、壳聚糖、天然橡胶）和催化聚合（PHA、PLA）得到的 Đ，取决于这条路线控制得多严。天然橡胶是最极端的：它是采收来的，不是一条一条链聚出来的，所以它的 Mw 和分布随橡胶树无性系不同、随树龄而变 [19]。没有哪种合成聚合物会这样变。

图 3．各家族分散度 Đ 在同一坐标轴上的对比（按主链类别配色）：模板合成对应 Đ = 1 的一个点，PLA、PHA、壳聚糖、纤维素各有一段文献范围，天然橡胶因缺乏定量文献值画成一个开口箭头

分子量通过链缠结决定性能。链要足够长、能相互缠结，超过一个临界值 Mc，聚合物才有完整的强度和韧性 [48]。低于 Mc，强度和韧性都塌掉。高于 Mc，拉伸强度随 Mn 升高、然后趋于平缓（Flory 型关系 σ ≈ σ∞ − K/Mn）[47]。降解最先表现为分子量下降。在链跌回 Mc 以下之前，性能损失很小。一旦跌破 Mc，性能就突然失效。

测生物聚合物的分子量比测合成聚合物难。纤维素不溶于任何标准 SEC 淋洗液，必须先衍生化或用强溶剂溶解。聚集和链支化还会扭曲用线性标准品校准的 SEC。SEC-MALS 和 Mark-Houwink 特性粘度法能绕开校准问题，但很多生物聚合物和溶剂的组合没有测过 Mark-Houwink 参数。结果是文献里同一种材料的分子量常常相差十倍。这多半是方法造成的，所以报分子量必须连测定方法一起报。

表 3. 代表性生物聚合物的典型数均分子量及其标准测定方法（分散度 Đ 已画在图 3 中，此处不再重复）。

| 材料 | 典型 Mn | 标准测定方法（主要局限） |
| --- | --- | --- |
| 蛋白质／DNA／RNA | 序列特异 | 质谱（无局限，模板合成） |
| 纤维素（天然/Lyocell） | 10⁴–10⁶ g mol⁻¹ | 衍生化后特性粘度法/SEC-MALS（不溶于标准淋洗液） |
| 壳聚糖 | 10⁴–10⁶ g mol⁻¹ | 特性粘度法（DD/MW 权衡，§3.1） |
| PHA（PHB/PHBV） | 10⁵–10⁶ g mol⁻¹ | GPC/SEC，聚苯乙烯标准品（校准不匹配） |
| PLA | 10⁴–10⁵ g mol⁻¹ | GPC/SEC（加工中水分导致水解） |
| 天然橡胶 | 常 >10⁶ g mol⁻¹ | 特性粘度法（无合成聚合物类比） |

Mn 为数量级估算；方法一列及其局限依据 [39,46] 与 §4。

# 5. 性质的横向规律

上一节逐个看了每个家族，这一节看它们的共同点。

## 5.1 热行为

大多数生物聚合物的分解温度都在熔点或熔点以下（图 4a）。原因和它们发硬的原因是同一个：强氢键和密集的极性基团把熔化晶体所需的能量抬高，抬到接近断开主链键所需的能量，于是熔融和分解两件事重叠了。纤维素、壳聚糖、丝素蛋白根本还没熔就已经分解。聚酯家族里这个差距小但真实存在：PHB 的熔融加工窗口只有约 20 °C，PHBV 约 55 °C，PLLA 稍宽一些 [44]。图 4a 标的是 TGA 分解起始温度。实际上 PHB 和 PLLA 可用的窗口还要更窄，因为熔体水解（§4）在这个起始温度之前就开始了。

这个窗口决定每种材料怎么加工。PBS、PLA、PHB 有窗口，走熔融加工，不过 PLA 必须先干燥、否则分子量崩塌（§4），PHB 需要严格控温。纤维素和壳聚糖没有窗口，只能从溶液中成型，用 Lyocell 工艺的 NMMO 或稀酸纺丝。增塑剂、成核剂、增容共混（PLA 与 PBAT 或与热塑性淀粉）、纳米纤维素增强，都是在拓宽一个偏窄的窗口。大多数所谓的"性能不足"其实是加工窗口不足，不是材料本身的性质不足。

## 5.2 力学行为

同样的结构决定了力学范围（图 4b）。高结晶度和密集氢键把模量抬上去，但也留不下几段柔性链段，所以生物聚合物不能像聚乙烯、聚丙烯那样在断裂前拉长。大多数生物聚合物因此落在 "高模量、低断裂伸长"这个角落里，相对于 LDPE、PP、PET [11,43]。天然橡胶是例外：它放松时几乎没有模量，只有受力时才通过 SIC 产生性能（§3.5、§6.3）。图 4b 里画的是区间，不是点。试样形态、含水量、结晶度、热历史每一个都能把同一材料的数据挪动最多十倍。这在 §6.2 会作为"批次变异性"再次出现。

图 4．热学与力学包络，作者自绘，数据来自 `figures/data/*.csv`。(a) Tg（空心圆）、Tm （菱形）、TGA 分解起始（竖线）画在同一温标上。阴影带是熔融加工窗口（Tm 到 Td），宽度直接标注；纤维素、天然淀粉、壳聚糖、丝素没有窗口。(b) 模量对断裂伸长率，对数-对数坐标。椭圆是所述试样形态的文献取值区间，不是误差棒。LDPE、PP、PET 作参照

## 5.3 亲水性与阻隔性能

给 §5.1 和 §5.2 提供强度的极性基团还有第三个后果：它们让材料吸水。被吸收的水会增塑无定形部分、撑开自由体积，所以阻隔性能随湿度上升而下降。这就是为什么一张 PLA 或淀粉薄膜的阻隔等级必须连同一个储存湿度一起给出，而不能是一个单一数字。对 PLA 中氧气和水输运的分子动力学模拟通过跟踪自由体积份数重现了这种湿度依赖，可在做包装试验前先筛选薄膜 [57,58]。

## 5.4 降解作为一种材料性质

降解是一个由结构控制的速率过程（图 5）。聚酯通过一种会自我催化的酯水解降解。每次断链留下的酸性端基会加速下一次断链，所以制品薄到临界厚度以下之后，它的内部比表面侵蚀得更快。这就是本体侵蚀 [49]。多糖和蛋白质则通过酶降解，酶只能触及无定形链段，所以速率取决于可及的表面积，而不是整体化学 [50]。因此结晶度是本文的核心权衡。设定模量（§5.2）、把水挡在外面（§5.3）的同一个特征，也把会降解材料的攻击挡在外面。量子化学计算已分别刻画了碱催化和水辅助中性两条酯水解路径，能重现"聚酯在酸或碱中比在中性 pH 下水解快得多"这一规律 [59,60]。

图 5．两条降解路径，作者自绘。(a) 聚酯酯键水解：酸性端基催化进一步断链，所以厚制品从内部先坏（本体侵蚀）。(b) 对多糖和蛋白质的酶解只能进入无定形区，所以结晶度决定速率

# 6. 与合成聚合物相比的优势与劣势

## 6.1 优势

四项优势来自结构，每一项都能回溯到 §3。第一项是可再生原料。这是唯一一项对全部五个家族都一致成立的优势。第二项是在材料容易泄漏到环境中的场景下的可生物降解性，比如地膜、渔具和一次性餐具。这里，容易水解或被酶攻击不再是缺点，而是关键，前提是环境和材料匹配 [51] （§5.4）。第三项是生物相容性和可生物吸收性。这让 PLA 和 PGA 缝合线 [52]，以及胶原蛋白、海藻酸盐和壳聚糖的水凝胶和敷料 [55]，做到了商品化合成聚合物不经昂贵改性就做不到的事。这是唯一一个（§7）生物聚合物是唯一可行材料类别的领域，尽管不是无条件的（§6.3）。第四项是超越力学的功能：手性、pH 响应电荷和序列编码的生物活性，都随生物结构一起免费获得。

## 6.2 劣势

劣势同样是结构性的。价格上，PLA 通常是通用 PE 和 PP 的数倍，PHA 更贵 [16,53]。耐热上，不经立体复合化的 PLA 热变形温度只有约 55 到 65 °C，远低于 PP 的 100 °C 以上 [13,42]；它的氧气和二氧化碳阻隔与 PET 相当，但水蒸气阻隔更差，淀粉薄膜又更差一层 [14]，所以真正的阻隔弱点是湿度敏感性（§5.3），不是氧气透过。老化让这两点更严重：PHB 通过二次结晶、PLA 通过玻璃化温度以下的物理老化在储存期间脆化 [43]，淀粉性质随湿度漂移，而 PLA 熔融加工前必须干燥，否则分子量会不受控地下降（§4）。

农业来源还带来石化单体没有的批次波动——海藻酸盐的 M/G 比例、壳聚糖的脱乙酰度、淀粉的直链淀粉含量，以及天然橡胶的无性系和树龄 [19]。与现有回收流的兼容性是又一处局限：一项 2022 年研究发现 PLA 只占 PET 回收流的 0 到 0.019%，被近红外分选控制在大约 1%（会可测地劣化再生 PET）这一水平以下 [15]。这是对分选基础设施的依赖，而非内在的不兼容。

## 6.3 案例研究：天然橡胶和一个合成类似物（SBR）

NR 和苯乙烯-丁二烯橡胶（SBR）用同样的方式混炼、填充和硫化，也在同样的应用中竞争，比如轮胎胎面、减震和输送带。这使它成为本文中最干净的同应用对比，因为差异可以归因于主链化学，而不是加工。图 6 画出这个差异在链尺度上从哪里开始（应变诱导结晶）。表 4 在五个维度上给两种材料打分 [10,18–32]。

图 6．NR 和 SBR，作者自绘。(a) NR（顺-1,4-聚异戊二烯）、(b) SBR 的 1,4-丁二烯单元、 (c) SBR 的苯乙烯单元。(d) 在链尺度上，立构规整的 NR 受力时排列成结晶束（应变诱导结晶， X 射线证实），而 SBR 不规则的主链保持无定形。这是表 4"SIC 与抗撕裂性"一行的基础

表 4. NR 与 SBR 在五个维度上的对比。每一项要么是结构性优势，要么取决于配方或场景，要么是有据可查的风险。

| 维度 | 天然橡胶（NR） | SBR |
| --- | --- | --- |
| 结构/分子量控制 | 采收而来，随无性系与树龄变化 [19] | 乳液/溶液共聚工程化设定 [20,21] |
| SIC 与抗撕裂性 | 结构性优势：应变诱导结晶显著 [10,23]；共混中随 SBR 比例上升而减弱 [22] | 结晶远弱，靠补强和硫化设计而非主链达到相当水平 [24–26] |
| 生物相容性 | 有潜力，但乳胶蛋白过敏是真实风险 [27,28] | 不具备无条件的生物相容性 [27,28] |
| 环境足迹 | 可再生，但 LCA 显示真实的土地/能耗成本 [29,30] | 石化原料；可降解牌号正在出现 [31] |
| 价格稳定性 | 历来是两者中波动更大的一个 [32] | 更稳定，但与石化供应链绑定 [32] |

在配方相匹配的条件下，NR 的 SIC 一开始就给它更强的撕裂强度和抗裂纹扩展能力 [10,23]。SBR 随后靠补强和硫化设计达到相当的耐磨性 [24]。这是本文中主链化学与配方相互权衡最清楚的一个例子。"天然更好"的叙事经不起文献的检验。NR 乳胶有一个 SBR 没有的真实过敏风险 [27,28]。可再生不会自动意味着更低的生命周期足迹 [29,30]。而且 NR 的定价历来是两者中波动更大的一个，原因在气候和病害，和聚合物化学无关 [32]。

# 7. 应用

表 5 按每类应用所需的性质列出应用，再列出满足它的材料（§3 给了每种材料的用途）。有两个规律突出。包装需要同时满足氧气和水的阻隔、韧性，以及高于 PLA 热变形温度的耐热性（§6.2）。没有哪一种单一生物聚合物能同时给出这三项（§5.3），所以包装几乎总是多层或共混结构。生物医用是唯一一个生物聚合物接近独占的领域，因为它们把生物相容性和一个可调的降解速率结合在一起（§5.4）。即便在这里，PGA 和 PLGA 缝合线仍主要通过酸性水解产物导致的局部 pH 下降而失效 [52,53]，而胶原蛋白、海藻酸盐和壳聚糖把同样的逻辑带到支架和生物打印 [55]。

表 5. 应用、所需关键性质及代表材料。

| 应用 | 所需关键性质 | 代表材料 |
| --- | --- | --- |
| 食品包装 | O₂/H₂O 阻隔 + 韧性 + 适度耐热性 | PLA/PBAT 共混；PHA/PLA 涂层 |
| 可堆肥餐具/地膜 | 生物降解性与使用时间尺度匹配，而非阻隔性能 | PLA、淀粉共混、PBAT/PLA |
| 缝合线/药物释放/支架 | 生物相容性 + 可调降解速率 | PGA、PLGA、胶原蛋白、海藻酸盐、壳聚糖 |
| 纺织纤维/电子基板 | 高刚性/可纺性或成膜性 | Lyocell、PLA 纤维、PHA |
| 轮胎胎面/减震/输送带 | 通过 SIC 获得高拉伸/撕裂强度，或工程化耐磨 | 天然橡胶、NR/SBR 共混（§6.3） |

# 8. 结论

由此得出三条判断。第一，性能上限是热学的和吸湿的（§5.1、§5.3），不是力学的。大多数家族在刚性上达到甚至超过合成聚合物，真正失分的是加工窗口和湿度。第二，结晶度支配整套权衡（§5.4）。它提供刚性、把水挡在外面、也把会降解材料的攻击挡在外面，所以提高其中一项就会压低另外两项。NR 和 SBR 的案例研究（§6.3）通过配方本身达到同样的权衡。第三，一个分子量数据离开测定方法就没有意义（§4）。让分子量难以测定的那些特征，正是解释性能的同一批特征。

生物基塑料在 2025 年的产能约为 231 万吨，约占全球塑料的 0.5% [16]。扩大规模本身解决不了加工窗口、湿度敏感性和批次变异性；较近的应对路线是酶促解聚回单体 [17]，以及数据驱动的性质预测 [56]。

# 参考文献 *(共 60 条，DOI 均经 Crossref 核对)*

参考文献著录格式保留英文原文（作者、期刊名、DOI 均为国际通行著录信息，翻译反而会造成检索困难），完整列表见 report.md。